## Slide 1: Пеностекло в строительстве: от ультралегких бетонов к новой концепции жилищного строительства
Орлов Александр Дмитриевич, кандидат технических наук, ООО «НФМ»
Орлов Григорий Александрович, РХТУ им. Д.И. Менделеева
.

## Slide 2: ПРОБЛЕМА:
100% вводимого сегодня жилья имеет многослойную конструкцию стен с использованием недолговечных, гигроскопичных и огнеопасных утеплителей, и через 20 лет потребует капремонта с заменой фасадных системы и утеплителем.
Если срок службы ограждающей конструкции до капремота его ограждающих конструкций составляет 20 лет, то покупать такое жилье в кредит нет смысла – оно физически обесценивается быстрее, чем выплачивается кредит.

## Slide 3: РЕШЕНИЕ:
Однослойные ограждающие конструкции толщ. 0,5 м ( панели, блоки , монолит ) из легких конструкционно-теплоизоляционных пеностеклобетонов ( ЛКТБ) Д500 В3-3,5 на сверхлегких закрытопористых стекловидных заполнителях.
Стекловидные заполнители:
Гранулированное пеностекло (ПСГ, пеностеклогранулят)
Гранулированная пеностеклокерамика ( ПСКГ)

## Slide 4
Пеностекло - закрытопористый ячеистый материал на основе силикатного стекла, получаемый двухстадийным методом - путем спекания порошка тонкомолотого стекла, как правило, стеклобоя тарного и листового стекла.
Пеностеклокерамика – пеностекло, но полученное по керамической ( обжиговой) технологии, на основе минерального сырья и щелочного раствора
Стекловидные заполнители бетона – гранулированное пеностекло и гранулированная пеностеклокерамика насыпной плотностью 150-350 кг/м3 и прочностью 0,5-4 мПа
Основное преимущество пеностеклокерамики – неограниченная сырьевая база в виде распространенных во всех регионах РФ аморфных кремнистых пород - трепелов, опок, диатомитов, цеолитов, перлитов.

## Slide 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

## Slide 6
Преимущества пеностеклокерамики, как теплоизолятора

## Slide 7: ЧТО НУЖНО СТРОИТЕЛЯМ?
Однослойная сборная панель толщ. не более 0,5 м из легких конструкционно-теплоизоляционных пеностеклобетонов ( ЛКТБ) Д500 –Д600 В3-3,5
Отсюда λв= 0,5 м : 3,0 Вт/м2 К = 0, 17 Вт/мК ( условия В)
Это соответствует пеностеклобетону 550-600 кг/м3
На рисунке – пеностеклобетон Д 550, R сж. 40 кг/м3

## Slide 8
Chart: 
| 570 | 590 | 640 | 690 | 710 | 720
R сж 28 дней, Мпа | 5.5 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 10
ПЕНОСТЕКЛОБЕТОН: ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТЬ-ПРОЧНОСТЬ
Результат: Д 550 - 4,0 МПа, Д 600 - 7,0 Мпа ( ! )

## Slide 9
Однослойная стена из легкого бетона на ПСКГ | Трехслойная стена с термовкладышем из блочного пеностекла и несущими слоями из конструкционного бетона
Однослойная стена из легкого бетона на гранулированной пеностеклокерамике 200 кг/ м3 Плотность бетона 500-550 кг/м3 Теплопроводность легкого бетона – 0, 13 вт/мК Сопротивление теплопередаче – 3,0 К/вт м2 | Трехслойная стена из тяжелого бетона с вкладышем из пеностекла 200 кг/м3 Теплопроводность пеностекла при 200 кг/м3 – 0,065 вт/мК Сопротивление теплопередаче – 3,0 К/вт м2
Расчетная толщина однослойной панели- 3,0 К/Вт м2 х0,13= 0,39 м = 0,40 м | Расчетная толщина блока пеностекла 3,0 х 0,065= 0,195 =0,20 м Наружные слои конструкционного бетона принимаем по 0,1 м
Расход на м3 : заполнитель – 1,1 м3/м3 Цемент – 200 кг/м3 Себестоимость заполнителя – 2,5 тыс/м3 Цена заполнителя рыночная – 4 тыс/м3 Цена цемента 4,5 тыс руб/т Пластификаторы , добавки – 200 руб/м3 Отсюда себестоимость 1м3 ультралегкого бетона ( по материалам) = 2,75 +0,9 +0,2 = 3,85 тыс руб/м3 ( свой заполнитель) 4,4+0,9+0,2 = 5,5 ( покупной заполнитель) | Стоимость бетона ( рынок) В30- 4 152 руб / м3 Несущие слои – 10 см Х2 ( 0,2 м3/м2) = 4,1 тыс/м3 Х0,2 ( конструкционный бетон) на м2 стены – 820 руб/м2 Себестоимость блочного пеностекла ( при промышленном выпуске) – 8 тыс/м3 ,себестоимость термовкладыша - 0,2 м = 1,6 тыс руб на м2 стены Цена пеностекла рыночная ( мин) – 16-18 тыс/м3 Отсюда покупной пеностекольный термовкладыш толщиной 0,2 м – 3,2-3,6 тыс руб на м2 стены
На 1 м2 однослойной стены толщиной 0,4 м : С ПСКГ по себестоимости: 3,85 Х 0,4 = 1,54 тыс р/м2 С ПСКГ покупным ( 4 тыс,м3) 5,5 Х0,4= 2,2 тыс/м2 | На 1м2 трехслойной стены толщиной 0,4 м : С блочным пеностеклом по себестоимости– 1,6 +0,82 =2,42 тыс. руб. С покупным блочным пеностеклом (3,2-3,6) + 0,82 = 4,0-4,4 тыс/м2
Пеностекло в ограждающей конструкции: БЛОК ( трехслойная панель) или ГРАНУЛА ( однослойная панель)

## Slide 10
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ У ПОТРЕБИТЕЛЯ
1 м3 пеностеклокерамики обеспечивает строительство 4 м2 жилья:
площадь наружных стен жилых зданий составляет 0,6-0,8 м2 на квадратный метр площади здания. При толщине стены 0,35 м расход ПСКГ на квадратный метр составит 0,21-0,28 м3/м2 ПСКГ ценой около 1300 рублей.
Линия мощностью 100 тыс. м3 обеспечивает сырьем строительство до 400 тыс. м3 жилья
Себестоимость квадратного метра жилья снижается с 40-45 тыс. руб./м2 до 30-35 тысяч рублей (оценочный расчет на основе УСН-2018), экономя 10 тысяч рублей на м2 вводимой площади. Один из четырех квадратных метров де факто является бесплатным.
Стоимость жилья, строительство которого обеспечено 100 тыс.м3 ПСКГ, при цене квадратного метра 50 тыс. руб./м2 составит 400 тыс. м2 х 50 тыс. руб. = 20 млрд. руб в год, при стоимости проекта 230 млн рублей.

## Slide 11
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
Статья расходов, руб. на м3 | Пеностекло | % | Пеностеклокерамика | %
ТЭР | 200-250 | 14 | 200-250 | 15,6
ФЗП, отчисления | 400 | 17 | 400 | 19
Стеклобой, добавки | 1000-1500 | 68 | - | 
Кремнистое минеральное сырье ( трепел, опока и др.) | - | - | 100 (собств. добыча) | 6,2
NaOH (60 тыс.руб/т) | - | - | 1500-1800 | 62
Всего, произв. Расходы, макс. | 1600 - 2100 | 100 | 2200-2500 | 100

## Slide 12
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРИ МОЩНОСТИ от 10 до 300 тыс м3 в год
Мощность, тыс м3 в год | Комплект оборудования , млн руб | Удельные затраты на оборуд. удельные, тыс. руб на м3 в год | Себестоимость м3,тыс. руб.
10 | 60 ( !) | 6,0 | 3,2- 3,6
50 | 90 | 1,8 | 2,3 -2,5
100 | 150 | 1,5 | 1,8 - 2,2
300 | 420 | 1,4 | 1,7-2,1
300 ( АйСи Эм гласс, Ворсино) | 2200 (в ценах 2022- 4000) | 7,3 | 3-3,5 ( ?)

## Slide 13
Перспективы :
Производство стекловидных заполнителей - сырьевая база для модернизации строительного комплекса ;
Линия 100 тыс м3/ год обеспечивает строительство до 400 тыс м2 жилья стоимостью до 20 млрд руб.
Мультипликативный эффект у потребителя: снижение себестоимости строительства, применение стекловидного заполнителя экономит до 10 рублей на рубль затрат
Ресурсо- и энергосбережение, экологичность, соответствие мировому уровню НДТ
Импортзамещение и экспортный потенциал по интеллектуальной продукции и оборудованию
Низкая себестоимость ( 2500 руб/м3) с технологическим резервом ее снижения
Срок окупаемости не более 5 лет
Возможность масштабирования
Неограниченная сырьевая база в большинстве регионов РФ и мира

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Промышленный выпуск стекловидных заполнителей из местного кремнеземистого сырья или стеклобоя создает сырьевую базу для индустриального жилищного строительства на основе однослойных стеновых конструкций толщиной не более 500 мм из легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов Д500-600 при В3,5-7,0.
Расчетная себестоимость заполнителя при выпуске 100 тыс. м3/год – в пределах 2,5 тыс руб/м3 (Д200)