## Slide 1: Уральский ГАУ кафедра Почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова Применение диатомита при загрязнении почв тяжёлыми металлами
Доцент Байкин Ю.Л., доцент Вашукевич Н.В.

## Slide 2: Направления рекультивации (детоксикации) загрязненных ТМ почв
1. Повышение миграционной подвижности химических элементов, включая ТМ, с целью их удаления за пределы загрязненных продуктивных почвенных горизонтов.
2. Механическое перемешивание, удаление или перекрытие загрязненных почвенных горизонтов слоем чистой почвы.
3. Снижение миграционной подвижности химических элементов, включая ТМ, с целью их закрепления в почвах в формах, малодоступных для поглощения растительностью. Защитные свойства почв могут быть усилены дополнительным внесением некоторых веществ: торфа, извести, минералов и соединений с адсорбирующими свойствами.

## Slide 3: Цель исследований
Изучение природных сорбентов для разработки приемов рекультивации разных по уровню естественного плодородия и буферной способности почв, загрязнённых тяжелыми металлами.

## Slide 4: Программа исследований
Изучение поглотительной способности природных минеральных сорбентов по отношению к тяжелым металлам: меди, цинку, свинцу, кадмию, никелю, хрому, мышьяку.
Применение технологии экогеохимической рекультивации почв (ТЭРП) на загрязненной тяжелыми металлами почве в опытах УрГАУ

## Slide 5: Для опытов были использованы следующие природные сорбенты, месторождения которых находятся в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.
1. Бентонитовая глина;
2. Опока;
3. Диатомит;
4. Глауконит;
5. Вермикулит;

## Slide 6
Природные сорбенты | Cu | Zn | Ni | As | Pb | Cd | Cr
Опока | 99.4 | 93 | 61 | 98.2 | >98.3 | 48 | 85.3
Диатомит | 99.4 | 97.5 | >95 | 98.2 | 98.3 | 83 | 73.5
Бентонит | >99.5 | 96.1 | >95 | 99.6 | >98.3 | 91 | 79.4
Глауконит | 99.3 | 97.2 | 86 | 93.6 | >98.3 | 89 | 79.4
Вермикулит (обожженный) | 90 | 23 | 9.1 | 66 | >98.3 | 0 | 73.5
Табл. 1. Полнота сорбции ТМ некоторыми природными сорбентами Уральского региона

## Slide 7: Табл. 2. Результаты сорбции меди и хрома (шестивалентного) природными сорбентами (рН раствора 5-6)
Природные сорбенты | Медь | Хром (Cr+6)
 | полнота сорбции,% | полнота сорбции,%
Опока Диатомит Бентонит Глауконит | >99 >99 >99 >99 | 0.05 2 5 2

## Slide 8
Для обеспечения сорбции хрома было решено предварительно перевести его в трехвалентную катионную форму с помощью восстановителя, в качестве которого была выбрана соль Мора - FeSO4·(NH4)2·SO4·6H2O.

## Slide 9: Табл. 3. Полнота сорбции хрома (трехвалентного) природными сорбентами, %
Элемент | Опока | Диатомит | Бентонит | Глауконит
Хром | 97.1 | 96.8 | 94 | 99

## Slide 10: Табл. 4. Полнота сорбции меди и хрома (трехвалентного) природными сорбентами, %
Элемент | Условия опыта | Опока | Диатомит | Бентонит | Глауконит
Медь | а б | 64 >98 | 48 >99 | 98.4 >99 | 97.1 >99
Хром | а б | >99 >99 | >99 >99 | >99 >99 | >99 >99
а - нейтрализации раствора 5 г измельченного известняка, время сорбции 30 минут;
б - нейтрализации раствора 10 г измельченного известняка, время сорбции 40-60 минут

## Slide 11
Из данных таблицы следует, что для обеспечения полноты сорбции меди среда раствора должна быть близкой к нейтральной, что обеспечивается 7-10 г известняка, а время сорбции должно быть не менее 40-60 минут.
Для изучения прочности связей меди и хрома с различными сорбентами были поставлены опыты по десорбции указанных тяжелых металлов в условиях:
а) воздействия на сорбенты, содержащие поглощенные медь и хром дистиллированной водой при перемешивании в течение 30 мин;
б) воздействия на те же сорбенты раствором 0.01 н соляной кислоты (рН  3-4) в течение 30 мин.

## Slide 12: Табл. 5 Степень десорбции меди и хрома из природных сорбентов, % отн. от исходных количеств
Элемент | Условия опыта | Опока | Диатомит | Бентонит | Глауконит
Медь | а б | 0.14 1.11 | 0.3 0.52 | <0.1 0.82 | 0.52 0.14
Хром | а б | <0.5 <0.5 | <0.5 <0.5 | <0.5 <0.5 | <0.5 <0.5
а - дистиллированная вода;
б - 0.01н НCl
Более 99 % меди и хрома достаточно прочно связаны в сорбентах и не выщелачиваются ни дистиллированной водой, ни слабым раствором соляной кислоты.

## Slide 13
Таким образом, определены условия для обеспечения достаточной полноты сорбции ТМ, в том числе хрома различными природными сорбентами Уральского региона.
Можно предполагать, что близкие условия должны выдерживаться и для других элементов, образующих комплексные анионы в высших валентностях (вольфрам, молибден, мышьяк, сурьма и др.). Их перевод в низковалентную катионную форму путем взаимодействия растворов с различными восстановителями является необходимым условием для обеспечения достаточной полноты поглощения природными сорбентами.
Существенных различий в полноте сорбции между изученными сорбентами не обнаружено , и все они могут быть в тех или иных условиях с успехом использованы для эколого-геохимической рекультивации почв, загрязненных ТМ.
Определяющим фактором, вероятно, будут являться состав и свойства загрязненных почв. Так, для супесчаных почв, вероятно, наилучшие результаты даст использование бентонита, для тяжелых глинистых почв - диатомита, опоки, глауконита.

## Slide 14: Применение технологии экогеохимической рекультивации почв (ТЭРП) на загрязненной тяжелыми металлами почве в опытах УрГАУ

## Slide 15: Схема опыта
1. Контроль (чистая почва);
2. ТМ (моделирование высокого уровня загрязнения);
3. ТМ+ТЭРП

## Slide 16: Табл. 6 Агрохимические показатели почв в микрополевом опыте
Почва | Гумус, % | ЕКО, ммоль/100г | рНсол
дерново-слабоподзолистая | 2,2 | 12,0 | 4,5
светло-серая лесная | 3,5 | 17,5 | 5,1
серая лесная | 4,4 | 24,0 | 5,3
чернозем оподзоленный | 8,2 | 38,6 | 5,8
лугово-черноземная | 12,1 | 49,0 | 6,2
торфяно-болотная низинная | 50,0* | 84,2 | 4,5
Примечание: *-зольность торфа

## Slide 17
В качестве приема детоксикации была изучена технология экогеохимической рекультивации почв (ТЭРП). В технологии рекультивантом служил диатомит, вносимый в количестве 1% от массы почвы.
Фоном для технологии являлось внесение торфонавозного компоста - 7кг/м2, извести – 700 г/м2, NPK по 100 кг д.в. на 1 га.

## Slide 18: Табл. 7 Влияние свойств почв и приема рекультивации на продуктивность растений при загрязнении тяжелыми металлами (г/0,25 м2)
Почва | Вариант | 1998 Ячмень (зерно) | 1999 Кукуруза (з.масса) | 2000 Пшеница (зерно) | 2021 Горчица (сухое вещество)
дерново-слабоподзолистая | Контроль | 34,4 | 498 | 36,3 | 16,80
 | ТМ | гибель | гибель | гибель | 1,95
 | ТМ+ТЭРП | 35,8 | 598 | 44,2 | 18,28
светло-серая лесная | Контроль | 81,3 | 602 | 38,7 | 17,20
 | ТМ | гибель | гибель | гибель | 4,95
 | ТМ+ТЭРП | 86,3 | 957 | 58,1 | 18,60
серая лесная | Контроль | 50,5 | 423 | 43,1 | 14,30
 | ТМ | гибель | 15 | гибель | 11,15
 | ТМ+ТЭРП | 95,7 | 709 | 63,3 | 15,70
чернозем оподзоленный | Контроль | 81,3 | 965 | 55,2 | 17,50
 | ТМ | 0,6 | 658 | 32,5 | 12,25
 | ТМ+ТЭРП | 104,2 | 1190 | 67,8 | 18,90
лугово-черноземная | Контроль | 68,8 | 329 | 50,8 | 15,10
 | ТМ | 1,5 | 168 | 24,4 | 13,70
 | ТМ+ТЭРП | 94,1 | 832 | 62,7 | 17,50
торфяно-болотная низинная | Контроль | 88,2 | 327 | 34,1 | 9,6
 | ТМ | 11,8 | 519 | 23,5 | 6,85
 | ТМ+ТЭРП | 43,1 | 236 | 28,2 | 11,0

## Slide 19: Заключение
Проведенные исследования показали, что даже через 20 лет полиметаллическое загрязнение почв оказывает токсическое действие на растения.
При этом фитотоксичность почв зависит от свойств, характеризующих их адсорбционную способность (содержание гумуса, емкость катионного обмена и т.д.).
Внесение в качестве сорбент-рекультиванта диатомита, на высоком агрохимическом фоне, усиливает буферные свойства почвы, которые сохраняются длительное время.

## Slide 20: Спасибо за внимание!